Спирально-призматическая насадка

(Levin packing)

Спирально-призматическая насадка (СПН) представляет собой отрезки скрученной по спирали трехгранной призмы из проволоки с гранями призмы А и длиной отрезка В. Обычно изготавливаются элементы с АВ (мм) из проволоки диаметром С (мм).

Материал, используемый для изготовления насадки - нержавеющая сталь (НС), нихром (НХ), медь (М), латунь (Л), бронза (Бр), тантал (Та), ниобий (Ни) и другие проволочные материалы, обладающие достаточной мягкостью (отожженные).

После изготовления поверхность насадки тщательно обезжиривается и подвергается специальной обработке для развития поверхности, т.е. увеличения эффективности массообмена на ней. Способы обработки:

- для нержавеющей стали, нихрома - травление концентрированной царской водкой (Цк), травление разбавленным раствором царской водки (Цр), термообработка водяным паром при 850 - 900 С (Тв)

- для меди, латуни - холодное чернение (Хч) (промышленно выпускаемым раствором "Экомет")

Обозначение насадок: СПН АхВхС индекс материала, индекс обработки. Например, СПН 3х3х0,2 МХч - спирально-призматическая насадка с размером грани призмы 3 мм, длиной 3 мм из медной проволоки, обработанной холодным чернением.

Мы изготавливаем СПН с размерами А и В от 1 до 6 мм из проволоки диаметром С от 0,15 до 0,3 мм.

Внешний вид насадок СПН представлен на рис. 1, 2.

Рис. 1. Фотография насадок:                                                      Рис. 2. Фотография смоченной насадки

1. СПН 3х3х0,2 МХч (1)                                                                          СПН 3х3х0,2 МХч в стеклянной

2. СПН 4х4х0,23 НС,Тв (2)                                                                              колонне диаметром 35 мм

3. СПН 2х2х0,2 НС (3)

4. СПН 1х1х0,2 МХч (4)

Рис. 3. СПН 3х3х0,2 НС

Рис. 4. Рис. 3. СПН 2х2х0,2 НС,Цр

Поверхность проволоки после обработки становится шероховатой, что видно из рис. 3а-в. Развитие поверхности насадки позволяет существенно увеличить ее эффективность. Так при ректификации воды с целью концентрирования тяжелых изотопов водорода и кислорода эффективность обработанной насадки СПН, характеризуемая высотой теоретической ступени разделения (ВЭТС), возрастает в 3-5 раз по сравнению с исходной.

а)                                               б)                                                 в)

Рис.3. Фотографии поверхности обработанной различными способами насадки

а) Н;  б) НЦр; в) МХч

СПН используются для заполнения массообменных (ректификационных,  абсорбционных и др.) колонн небольшого диаметра - от 15 до 200 мм. Для диаметров колонн свыше 50 мм в верхней части колонн целесообразно устанавливать распределители орошения, а при большой высоте колонн - перераспределители орошения не реже, чем через 2-4 м высоты.

Насадка СПН нашего производства была использована при создании производства тяжелокислородной воды в г. Сарове, разделения изотопов неона криогенной ректификацией в г. Одессе (Украина), опытного производства легкой воды в г. Москве, опытной минивоздухоразделительной установки в г. Екатеринбурге, установки криогенного разделения криптон-ксеноновой смеси в г. Мариуполе (Украина), различных установок очистки растворителей - ацетона, изопропилового и этилового спиртов, диметилформамида и др.

Данные по пропускной способности насадок СПН, полученные при ректификации воды при различном давлении представлены ниже:

Пропускная способность при ректификации растворителей существенно (в 2-4 раза) выше, чем по воде.

Удерживающая способность насадок зависит от нагрузки и колеблется от 0,05 до 0,2 м3ж/м3насадки.

ВЭТС при ректификации воды (на модельной изотопной смеси протий-дейтерий) также зависит от нагрузки и колеблется от 0,7 см для насадки СПН 1х1х0,2 МХч (при низкой удельной нагрузке) до 4 см для СПН 4х4х0,2 НЦр (при максимальной удельной нагрузке. Данные по ВЭТС получены при диаметре экспериментальной колонны 60 мм.

Гидравлическое сопротивление насадок СПН при максимальной нагрузке составляет 300-400 мм вод. ст/ м насадки.

Насыпной вес насадок СПН, в зависимости от материала и размера составляет от 800 кг/м3 (СПН 4х4х0,2 Н) до 2000 кг/м3 (СПН 1х1х0,2). Удельная поверхность, рассчитанная по площади проволоки меняется от 2000 м2/м3 до 5000 м2/м3.

Стоимость насадок СПН из нержав. стали (нал):

1х1                20000 руб./литр

1,5х1,5          7500 руб./литр

2х2                3300 руб./литр

3х3                1650 руб./литр

3,5х3,5          1350 руб./литр

4х4                1350 руб./литр

6х6                1300 руб./литр